Załącznik nr … do SIWZ

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI LABORATORYJNYCH DO BUDYNKÓW DYDAKTYCZNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Wykaz dokumentów wymaganych do dołączenia do oferty

Atesty, certyfikaty i oświadczenia:

Stoły i szafki:

- Deklaracja  zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN/EN 14056 Meble laboratoryjne - zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.

- Deklaracja  zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN-EN 13150:2004 Stoły robocze dla laboratoriów -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań

- Deklaracja  zgodności oferowanych mebli laboratoryjnych z normą: PN-EN 14727:2006 Meble laboratoryjne – Meble laboratoryjne do przechowywania - Wymagania i metody badań.

Blaty z litej ceramiki technicznej:

- atest higieniczny Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska PZH

- Świadectwo Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności PZH

- świadectwo z Zakładu Higieny Radiacyjnej o spełnianiu wymogów z zakresu higieny radiacyjnej.

- certyfikat lub świadectwo wydane przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzające przynajmniej zgodność z normami: EN 993-1, EN 993-5, EN 993-6, EN 821-2, EN ISO 10545-14, EN ISO 10545-11, EN ISO 10545-13

- oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 25-letniej gwarancji na blaty z litej ceramiki technicznej

- raport lub sprawozdanie wydany przez niezależną instytucję badawczą określający wartość temperatur odporności na pęknięcia włoskowate metodą Harkorta lub równoważną na:

- odporność na wstrząs cieplny w temperaturze minimum 150 stopni Celsjusza

- brak spękania  w temperaturze minimum 150 stopni Celsjusza

- raport lub sprawozdanie wydany przez niezależną instytucję badawczą określający klasę odporności na plamienie (badanie prowadzone wg normy PN-EN ISO 10545 oraz PN-EN ISO 10 545-14- minimum 5 klasa)

- świadectwo lub raport z badań wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą, stwierdzający chemoodporność na minimum 20 substancji chemicznych (w tym barwników) takich jak:

- czerwień kongo min. 1%

- fiolet gencjanowy min. 1%

- kwas siarkowy min. 96%

- kwas azotowy 70%,

- kwas chlorowodorowy 37%

- kwas fosforowy min. 85%

- wodorotlenek sodu min. 40%

- chloroform

- toluen

- fenol min. 85%

- eozyna min. 1%

- jodyna

- formaldehyd min. 40%

- aceton

- azotan srebra min. 10%

- woda królewska

- kwas nadchlorowy min. 60%

- kwas bromowodorowy min. 48%

- wodorotlenek amonu

Blaty z żywic fenolowych:

- atest Higieniczny wydany przez Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska do stosowania w pomieszczeniach budynków: laboratoriów przemysłowych, chemicznych, mikrobiologicznych, szkolnych, przemyśle spożywczym, w zakładach opieki zdrowotnej

- certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą, potwierdzający łatwość dekontaminacji na poziomie nie niższym niż doskonały

- oświadczenie producenta potwierdzające wykonanie powierzchni blatów w technologii polimeryzowania powierzchni

- oświadczenie producenta o udzieleniu minimum 8-letniej gwarancji na blaty z żywic fenolowych

Armatura laboratoryjna:

- Oświadczenie producenta o grubości ścianki w wylewkach,

- Atest Higieniczny Zakładu Bezpieczeństwa  Zdrowotnego Środowiska PZH

- Deklaracja zgodności z normami: EN 200, EN13792

- Raport lub protokół z badań na odporność chemiczną powierzchni armatury wydany przez niezależną od producenta instytucję badawczą

Oczomyjki:

- pozytywną opinię CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy)

- certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 15154-1: 2006 i 15154-2: 2006 wydany przez niezależną instytucję badawczą

Dygestoria:

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 14-175 cz.3 i PN-EN 14-175 cz.6 wraz z protokołem z badań dla konkretnego typoszeregu dygestorium dla projektowanych przepływów dygestorium o szerokości 1500 mm – max. 650 m3/h.

Kanały instalacyjne:

Kanał musi posiadać certyfikat zgodności z normami:

-EN 50085-2-1:2006+A1:2011

-EN 50085-1:2005+A1:2013

-EN 50529:2014

wydany przez europejskie, niezależne laboratorium badawcze.

Odpowiednie dokumenty z potwierdzeniem zgodności z oryginałem należy dołączyć do składanej oferty.